Формирование промежуточных состояний при распаде в системе Fe-Cu.

И.К. Разумов, О.И. Горбатов, Ю.Н. Горностырев, П.А. Коржавый, А.В. Рубан

Ранние стадии распада в системе Fe-Cu теоретически исследованы в рамках комплексного подхода, включающего первопринципный расчет энергии Cu-Cu взаимодействия и Монте-Карло моделирование. Показано, что кинетика распада существенно зависит от магнитного состояния матрицы и характера Cu-Cu взаимодействия в ОЦК Fe. Обсуждаются возможные причины формирования выделений с промежуточной концентрацией CCu ~ 50%.

1. Введение

Легирование является основным методом упрочнения низкоуглеродистых сталей. Традиционно используемые схемы легирования ниобием, ванадием и титаном обеспечивают высокий предел текучести стали за счет упрочнения дисперсными выделениями и измельчения зерна. В тоже время вязкость разрушения остается недостаточной, чтобы обеспечить требования, выдвигаемые при строительстве современных трубопроводов или эксплуатации стальных изделий при низких температурах. Недавно в США (Northwestern university, IL) была предложена сталь, в которой легирование Nb и V было заменено добавкой Cu []. Формирующиеся при охлаждении наноразмерные, обогащенные медью частицы в -Fe вызывают дисперсионное упрочнение стали, обеспечивают высокую пластичность и вязкость разрушения. В то время как упрочняющий эффект преципитатов меди известен уже давно [], механизм этого явления, а также факторы, контролирующие образование наноразмерных выделений меди остаются предметом дискуссий (см. [,]).

Растворимость меди в матрице -Fe невелика и варьируется от 0,4% при 973 К  до 1,8% при 1126 К []. При более низких температурах медь практически нерастворима в железе; при более высоких - имеет место  →  фазовый переход в матрице Fe и растворимость существенно увеличивается. В работе [] отмечалось изменение растворимости при переходе через температуру Кюри -Fe TС=1042 К.

Кинетика распада пересыщенных твердых растворов Fe-Cu (таких как Fe-Cu, Fe-Cu-Mn, Fe-Cu-Ni) исследовалась экспериментально во многих работах – как при отжиге [,,] так и при облучении [,,]. Установлено, что формирование выделений Cu в матрице ОЦК-Fe происходит в несколько стадий [5,7,]. Сначала формируются нано-выделения с ОЦК решеткой, содержащие до 50-70% меди [,.] (Рис. 1). Затем, с увеличением размера, наблюдается их перестройка в плотноупакованную фазу с решеткой R9 (двойникованная по каждой 9-ой плоскости ГЦК решетка) и, наконец, при дальнейшем увеличении времени выдержки образуются выделения ГЦК-Cu.

Рис. 1. Распределение атомов меди, полученное методом атом-проб томографии (APT) в стали, содержащей 1.2ат%Cu, отожженной при 4900С в течении 100 мин [16]. Средний размер выделений 2.5 нм.

Ярко выраженный эффект ОЦК-Cu выделений на механические свойства -Fe стимулирует интерес исследователей к изучению структурного состояния, термодинамических и упругих свойств твердого раствора Fe-Cu. Особый интерес вызывают факторы, определяющие движущие силы зарождения выделений, их зависимость от состава, механизм взаимодействия дислокаций с частицами ОЦК-Cu. Экспериментальное исследование свойств сплавов Fe-Cu затруднено чрезвычайно низким пределом растворимости Cu в -Fe. Поэтому особое значение приобретает использование теоретических подходов основанных на результатах первопринципных расчетов и методов компьютерного моделирования для изучения структуры, энергетики, упругих и магнитных свойств метастабильных ГЦК и ОЦК сплавов Fe-Cu.

Классическая теория кинетики распада сплавов предложена в [,] (в том числе, с формированием промежуточных упорядоченных состояний на начальных этапах процесса []) и получила дальнейшее развитие в [,] Однако, в приложении к конкретным системам эти теории требуют знания ряда параметров, которые трудно измерить экспериментально. Как альтернативный метод, Монте-Карло (MC) моделирование имеет ряд несомненных преимуществ: а) осуществляется прямое моделирование в атомном масштабе начальных стадий преципитации, б) не требуется проводить никакого искусственного различия между режимами нуклеации, роста и коалесценции выделений; в) используются только микроскопические параметры, которые могут быть получены из первопринципных расчетов, либо оценены из термодинамических и кинетических характеристик, - без каких либо предположений о форме выделений или составе различных фаз и степени их удаленности от термодинамического равновесия.

В работе [], кинетика распада в Fe-Cu исследована методом MC моделирования с эффективными параметрами, определенными из экспериментальных данных по энергии смешения и когезии. Полученная кинетика распада удовлетворительно согласуется с экспериментом, однако использование приближения взаимодействия ближайших соседей не позволило сделать физически обоснованных выводов о морфологии выделений.

С целью первопринципной параметризации свободной энергии в кластерном приближении (см. раздел 2) в [] методами теории функционала электронной плотности был проведен систематический расчет различных атомных конфигураций сплава Fe-Cu. Получено удовлетворительное согласие рассчитанной энергии смешения с экспериментальными данными. Важным для понимания механизмов эволюции выделений меди в железе явился вывод о решеточной нестабильности ОЦК твердого раствора Fe-Cu при CCu > 50%, когда упругий модуль C' становится отрицательным. Однако выполненные в [23] расчеты ограничивались рассмотрением больших концентраций CCu > 20%, в то время как для описания ранних стадий распада необходимо знать энергию Cu-Cu взаимодействия в разбавленном твердом растворе.

В настоящей работе ранние стадии распада сплава Fe-Cu исследованы в рамках комплексного подхода, включающего первопринципный расчет энергии Cu-Cu взаимодействия, MC моделирование и термодинамический анализ фазового равновесия в системе. Обсуждаются микроскопические механизмы, определяющие кинетику распада и морфологию выделений Cu в -Fe.

2. Модель AB сплава.

Зависимость энергии атомов от их взаимного расположения в кристаллической решетке определяет тип химического (ближнего или дальнего) порядка, который может реализоваться в рассматриваемом сплаве. В общем случае энергия двухкомпонентного сплава может быть представлена в виде разложения:

(1)

где  так называемые эффективные параметры кластерных взаимодействий; i - одноузельная энергия примесного атома,  - числа заполнения, равные 1, если в узле i атом матрицы замещен легирующим элементом (в данном случае Cu). В однородном сплаве величины i одинаковы для всех узлов и не определяют термодинамику сплава. Параметры  и  характеризуют парные и тройные взаимодействия примесных атомов. Строго говоря, в случае кластеризации примесных атомов, пренебрегать величинами  нельзя, поскольку локально в области выделений твердый раствор уже не является разбавленным. Однако допустимо приближение, выражающееся в переходе к эффективным величинам , в которых опосредованно учитывается вклад слагаемых более высоких порядков. Параметры эффективных парных взаимодействий  представляют собой изменение энергии при сближении двух удаленных атомов Cu в положения, разделенные вектором . Поскольку такая процедура включает появление связей A-A и B-B вместо двух A-B, величина  совпадает с энергией смешения сплава для соответствующей координационной сферы радиуса

(2)

Простая термодинамическая трактовка неупорядоченных твердых растворов исходит из представления свободной энергии F в приближении самосогласованного поля [17], в котором числа заполнения Сi заменяются на локальные концентрации С(r), определяемые усреднением по ансамблю конфигураций, а корреляциями пренебрегается. В предположении медленного изменения концентраций в пространстве и быстрого убывания , выражение (3) можно представить в виде

(4)

где  - локальная плотность свободной энергии смешения [], которая кроме слагаемых из (1) содержит конфигурационную энтропию смешения:

(5)

, p(r) = (r) + v(r), а параметр  определяет энергию межфазной границы.

В однородном случае равновесные состояния сплава описываются фазовой диаграммой неидеального твердого раствора, на которой кривая растворимости и спинодаль определены условиями

и    		(6)

соответственно. Здесь С1 = С, С2 = (1-С),  – химический потенциал. Из первого соотношения (6) и выражения для плотности свободной энергии (5) приходим к условию равновесия фаз

,			    (7)

в то время как второе соотношение дает кривую спинодали

(8)

Выражение (5) дает плотность свободной энергии в виде, аналогичном используемому в феноменологической термодинамике CALPHAD. В рамках такого подхода эффективная энергия смешения  может быть определена из подгонки к экспериментальной кривой растворимости. В работе [], для системы Fe-Cu получена оценка величины -50mRy (7890 K). Согласно последним данным [] энергия  значительно меньше, слабо изменяется с температурой и при T = 1000 K составляет 31mRy (4900 K).

Приведенные оценки эффективной энергии смешения полезны для описания равновесных термодинамических свойств сплава. В частности, большая величина  согласуется с весьма низкой растворимостью меди в железе. В тоже время описание ранних стадий кинетики распада, особенностей ближнего порядка и морфологии выделений требует знания более детальной информации о взаимодействии между примесными атомами. Такую информацию можно получить путем расчета вкладов  в эффективную энергию смешения от различных координационных из “первых принципов”, то есть без использования каких-либо подгоночных параметров.

3. Энергия эффективного взаимодействия между атомами Cu.

Расчет электронной структуры и полной энергии сплава Fe-Cu проводился в рамках теории функционала электронной плотности (density-functional theory, DFT) [], реализованной в приближении когерентного потенциала (coherent potential approximation, CPA) [] с использованием метода функций Грина (GF), предложенного Корринги-Коном-Ростокером (Korringa-Kohn-Rostoker, KKR) в приближении атомных сфер (atomic sphere approximation, ASA) []. При этом обменно-корреляционная энергия определялась в обобщенном градиентном приближении (generalized gradient approximation, GGA) [] и учитывались несферические поправки к одноэлектронному потенциалу и электростатической энергии Маделунга (приближение ASA+M) [].

Для определения эффективных взаимодействий использовался метод обобщенных возмущений с экранированным кулоновским взаимодействием (screened generalized perturbation method, SGPM) []. Экранированный кулоновский потенциал определялся выражением , где qi – общий заряд на координационной сфере i -го компонента, rw – радиус Вигнера–Зейтца. Параметры экранирования  были определены методом, предложенным в [19] и составляют αCu=0,922 (для Cu), αFe=0,770 (для Fe).

Основная идея GPM метода [,] заключается в вычислении по теории возмущений разности полных энергий между начальным полностью неупорядоченным состоянием сплава, и специально выбранным упорядоченным (c ближним порядком) конечным состоянием. Важным преимуществом этого метода является то, что, основываясь на формализме KKR-GF, он реализован в прямом пространстве (real space method), в отличие от других DFT схем, в которых решение уравнения Шредингера осуществляется в обратном пространстве. Поэтому GPM метод не требует использования периодических граничных условий, что делает его весьма привлекательным при исследовании дефектов и позволяет непосредственно рассчитывать кластерные взаимодействия , определяющие энергию сплава.

Расчет проводился как для ферромагнитного состояния α-Fe (ferromagnetic, FM), парамагнитного состояния α-Fe, которое моделировалось методом разупорядоченных локальных магнитных моментов  (disorder local moment, DLM) [], а также для частично разупорядоченного магнитного состояния, которое описывалось в схеме DLM при фиксированном значении средней намагниченность на атом железа .

В рамках используемого подхода локальная атомная релаксация в окрестности примеси меди не учитывались. Поскольку Cu в α-Fe является примесью замещения, а ионные радиусы Cu и Fe весьма близки (о чем свидетельствует малая величина концентрационного расширения в разбавленных растворах Fe-Cu), решеточными искажениями от примесного атома можно пренебречь.

Рассчитанные SGPM методом энергии парных взаимодействий V(r) между атомами Cu в ОЦК Fe в зависимости от их взаимного расположения представлены на Рис. 2 и в Таблице 1. Как видно из представленных результатов, взаимодействие между атомами Cu является короткодействующим (практически ограничено двумя координационными сферами) и существенно зависит от магнитного состояния матрицы. Так энергия Cu-Cu взаимодействия уменьшается почти в четыре раза при переходе от полностью магнитоупорядоченного ферромагнитного состояния (FM, кривая 1) к парамагнитному (кривая 2), которое моделировалось в приближении разупорядоченных моментов (disordered local moments, DLM). В частично разупорядоченном состоянии энергия взаимодействия имеет промежуточное между FM и DLM значение (кривая 3 на Рис.2).

Рис. 2. Энергии парных Cu –Cu взаимодействий для ферромагнитного (кривая 1), парамагнитного (DLM, кривая 3) и частично разупорядоченного (, кривая 2) магнитных состояний α-Fe в зависимости от номера координационной сферы n

Большая и отрицательная величина энергии взаимодействия V(rn) для первых (n =1) и вторых (n = 2) соседей должна приводить к быстрой кластеризации атомов Cu и образованию выделений в ферромагнитном -Fe. В тоже время в парамагнитном состоянии, где энергия взаимодействия значительно меньше, распад должен протекать медленнее. В результате следует ожидать увеличения растворимости Cu в -Fe при переходе от ферромагнитного к парамагнитному состоянию. При этом изменение растворимости будет происходить непрерывно с температурой, увеличиваясь по мере снижения намагниченности при приближении к температуре Кюри -Fe TC = 7700C.

Как видно из кривых на Рис. 2, направление <111> является выделенным среди других кристаллографических направлений, что проявляется в отклонении энергии взаимодействия для соседей с n = 5,9 от общего поведения V(rn). Однако анизотропия Cu-Cu взаимодействия не может существенно повлиять на морфологию выделений, так как величина |V | при n = 5 составляет лишь 2mRy, что значительно меньше энергии термических флуктуаций ~kT при используемых температурах отжига.

Показанные на Рис. 2 энергии взаимодействия рассчитаны без учета атомной релаксации. Вследствие малого различия ионных радиусов Fe и Cu, замещение железа медью не приводит к заметным решеточным искажениям и деформации не вносят существенного вклада в энергию Cu-Cu взаимодействия. Это оправдывает пренебрежение решеточной релаксацией. Следует однако отметить, что релаксация решетки может быть вызвана силами химического происхождения, возникающими вследствие перестройки электронной структуры в окрестности атома примеси. Для оценки последнего эффекта необходимо проведение расчетов V(rn) другими методами, такими как FLMTO, PAW-VASP, позволяющими надежно рассчитывать силы, действующие на каждый из атомов.

Таблица 1. Энергии парных Cu –Cu взаимодействий (mRy) для ферромагнитного (FM) и парамагнитного (DLM) состояния.

| n | FM | DLM | Коорд. число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -14,63 | -3,82 | 8 |
| 2 | -3,96 | -1,22 | 6 |
| 3 | -0,52 | -0,31 | 12 |
| 4 | -0,30 | -0,41 | 24 |
| 5 | -1,71 | +1,56 | 8 |
| 6 | -0,12 | +0,02 | 6 |
| 7 | -0,15 | -0,03 | 24 |

Таким образом, результаты первопринципных расчетов показывают, что атомы Cu в решетке -Fe испытывают сильное взаимное притяжение в ферромагнитном состоянии, которое ослабевает по мере разупорядочения магнитных моментов с ростом температуры. В результате, система Fe-Cu представляет необычный пример сплава, в котором энергия взаимодействия примесных атомов зависит от температуры через магнитное состояние матрицы. Такая зависимость должна приводить к особенностям термодинамических характеристик сплава и, в частности, влиять на форму кривой растворимости.

4. Результаты Монте Карло моделирования распада в Fe-Cu.

Мы провели Метрополис Монте-Карло (MC) моделирование распада в системе Fe-Cu с использованием рассчитанных параметров межатомного взаимодействия (Табл.1) для парамагнитной и ферромагнитной матрицы в широком интервале значений концентраций ССu = 0.01(0.1 и температур T = 750(1100 K. На Рис.3, в качестве примера представлены распределения атомов для парамагнитной матрицы при Т=1100 К и для ферромагнитной матрицы при Т=790 К с концентрацией меди ССu=0,10 при двух временах выдержки; при этом предполагалось, что в начальном состоянии медь размещена хаотично. Черным цветом показаны атомы Cu, расположенные в двух слоях (001) ОЦК решетки.

Для парамагнитной матрицы модель демонстрирует быстрые флуктуации состава, не сопровождающиеся распадом сплава (Рис.3 а,б). Энергия смешения в этом случае мала (по модулю), поэтому даже концентрированный твердый раствор находится в области устойчивости фазовой диаграммы. Напротив, для ферромагнитной матрицы энергия смешения велика по модулю, что приводит к распаду с выделением меди. Из Рис.3в-г видно, что распад развивается по механизму кластеризации и дальнейшего роста преципитатов чистой меди. Выделения имеют несферическую форму и четко выраженные, кристаллографические границы раздела с матрицей, что отражает предпочтительность заполнения атомами направлений плотной упаковки <111>.

Для определения положения линий растворимости мы провели несколько серий MC расчетов при различных температурах и концентрациях CCu = 1,2,3%, анализируя поведение корреляционных функций распределения примеси. Полученные таким способом температурные пределы растворимости показаны на Рис.4 жирными точками для идеальных случаев FM и DLM матрицы железа, а также для промежуточного случая отличной от 0 и 1 намагниченности (k = 0.75). Как видно из Рис. 4, температура растворения  примерно вдвое выше экспериментального значения (квадратики) для случая FM-Fe и вдвое ниже - для случая DLM-Fe. Экспериментальные точки близки к значению растворимости, получаемому для состояния с k = 0.75, что указывает на существенную роль отклонения магнитного порядка от идеального в термодинамике сплава Fe-Cu.

Рис.3. Распределения атомов в двух (001) слоях ОЦК решетки DLM-Fe (a,б) и FM-Fe (в-г) при а,б) Т=1100 К, в,г) T=790К, ССu=0.10. Числа шагов Монте-Карло а)2.0E+07; б)5.0E+07; в)3.0E+08; г)1.0E+09.

Пунктирные линии представляют собой аппроксимацию результатов MC моделирования по формуле (7). Видно, что при малых концентрациях (CCu < 2%) развитие распада, во всех случаях наблюдалось при температурах на 10-20% ниже теоретически предсказываемых уравнением (7). Таким образом, приближение среднего поля, пренебрегая ближними корреляциями, дает качественно верную оценку критической температуры превращения, однако ведет к существенно меньшему наклону кривых растворимости, чем следует из результатов MC моделирования. Хорошего совпадения с результатами MC удается добиться, предположив, что эффективная энергия смешения убывает с концентрацией v = v0(1 – CCu) (сплошные линии на Рис. 4). Расчет зависимости парной энергии взаимодействия V(r) от концентрации Cu методом SGPM действительно предсказывает такое поведение: эффективная энергия смешения уменьшается примерно вдвое при увеличении CCu  до 40%.

Рис.4. Температурные пределы растворимости в зависимости от концентрации примеси и магнитного состояния матрицы Fe.

5. Обсуждение результатов. Особенности распада в разбавленных растворах Fe-Cu.

Результаты MC моделирования предсказывают распад сплава Fe-Cu с образованием компактных выделений меди с ОЦК  решеткой в ферромагнитном состоянии –Fe, замедление распада по мере повышения температуры и приближения к точке Кюри TC и его отсутствие в парамагнитном DLM состоянии. Полученная на основании MC результатов величина растворимости хорошо согласуется с экспериментальным значением при температурах T < TC, (Рис. 4) но гораздо выше экспериментальной при T > TC. Даже при высокой концентрации CCu (10%) и больших временах выдержки не наблюдалось кластеризации меди в парамагнитной DLM матрице Fe, что противоречит экспериментам [5]. Вероятно, данное обстоятельство связано с тем фактом, что идеальный парамагнетик со случайно размещенными спинами существенно отличается от реального, в котором ближний магнитный порядок сохраняется до температур значительно выше TC. Поэтому приведенные в Табл.1 первопринципные расчеты вкладов в энергию смешения не адекватны в области существования парамагнитной фазы –Fe, поскольку не соответствуют истинному магнитному порядку, оказывающему очень большое влияние на энергетику Cu-Cu взаимодействия. Таким образом, результаты первопринципных расчетов правильно описывают термодинамику сплава Fe-Cu при T < TC, однако для температур T > TC необходимо использовать более сложные модели, учитывающие ближний магнитный порядок.

В области низких температур в ферромагнитной матрице Fe наблюдалась традиционная кинетика распада; при этом выделения Cu имели четко очерченные границы, с тенденцией роста по нормали к плоскостям плотной упаковки, как и в работе [22], где исследовалась MC кинетика в Fe-Cu в приближении взаимодействия ближайших соседей. Выделений промежуточного состава с концентрацией ССu < 100% не наблюдалось, за исключением области температур и концентраций, близких к границе растворимости. Такой результат является естественным для сильного короткодействующего взаимодействия между атомами меди (Табл. 1), однако расходится с наблюдаемыми особенностями структуры выделений в сплаве Fe-Cu [14,15,16].

t1                                     t2>t1

Рис.5. Характерные картины распада с образованием промежуточного упорядоченного состояния.

Обсудим возможные причины появления промежуточных состояний с концентрацией ССu ~ 50%, наблюдаемых экспериментально на начальных стадиях распада в Fe-Cu [7,14,15,16]. В теории спинодального распада известно явление формирования промежуточных упорядоченных состояний, впервые предсказанное Хачатуряном [19]. Такие состояния наблюдаются, если зависимость свободной энергии смешения от концентрации имеет локальный минимум, отвечающий упорядоченному состоянию. Характерные картины кинетики превращения для этого случая, полученные в результате решения кинетического уравнения эволюции концентраций в приближении среднего поля, приведены на Рис.5; выделения упорядоченной фазы обозначены штриховкой, а выделения примеси черным цветом. Кинетика такого типа развивается при условии , где  и  - безразмерные энергии смешения и упорядочения, полученные соответственно как сумма и разность энергий смешения для отдельных подрешеток. Для упорядочения типа B2:

,

,        	      (9)

где Zk – координационное число. Оценки величин  и  с использованием результатов первопринципных расчетов (Табл.1) показывают, что условие  не выполняется и, следовательно, формирование промежуточных упорядоченных состояний в системе Fe-Cu оказывается невозможным.

Другой причиной формирования особых промежуточных состояний при распаде может быть существенная непарность взаимодействий между атомами Cu, приводящая к зависимости эффективной энергии смешения v от концентрации. Как отмечалось в разделе 4, учет зависимости энергии смещения v от концентрации необходим для правильного описания кривых растворимости. Такая зависимость может быть следствием изменения электронной и магнитной структуры сплава, сопровождающегося уменьшением магнитного момента [23] с ростом концентрации меди. О существенном изменении состояния сплава свидетельствует также и тот факт, что при концентрации ССu > 50% ОЦК решетка теряет устойчивость.

Результаты SGPM расчетов зависимости V(r) от концентрации Cu предсказывают уменьшение эффективной энергии смешения v по закону v = v0(1–  СCu). Зависимость v(C) модифицирует локальную часть свободной энергии смешения

,			(10)

что приводит к появлению дополнительного минимума на кривой floc(C) при некоторых промежуточных концентрациях C' = 2/3 (Рис. 6), а при C = 1/ энергия смешения меняет знак. Постановка (10) в выражение для свободной энергии (5) приводит к смещению минимума, локализованного вблизи C =1 в область более низких концентраций. Величина смешения растет с уменьшением температуры, приближаясь к значению C' = 2/3. Согласно результатам SGPM расчетов параметр  ≈ 1.25, так что величина C' ≈ 50%.

Рис.6. Локальная свободная энергия смешения floc для регулярного раствора (кривая 1) и с учетом непарных вкладов во взаимодействие (кривая 2).

Таким образом, непарный вклад во взаимодействие может существенно ограничивать концентрацию атомов Cu в выделении. Этот вывод получен на основании рассмотрения однородного состояния, без учета энергии границ и конечного размера выделений. Тем не менее, приведенная оценка показывает, что обсуждаемый механизм может быть ответственным за формирование промежуточного состояния с концентрацией ССu < 100%.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что кинетика распада системы Fe-Cu является весьма нетривиальной и зависит от магнитного состояния матрицы, непарных вкладов в энергию Cu-Cu взаимодействия. Для построения последовательной модели необходим расчет энергии многочастичных (тройных и четверных) взаимодействий и использование кластерных приближений или кинетического Монте-Карло.

# Endnotes

. S. Vaynman, I. Uslander, M.E. Fine, Proceedings of 39th Mechanical Working and Steel Processing Conference, p.1183, ISS, Indianapolis, Indiana (1997); S. Vaynman, R.S. Guico, M.E. Fine, S.J. Manganello, Metall. Trans., 28A, 1274-1276 (1997).

. S. K. Lahiri and M. E. Fine, J. Met. 21, A132 (1969)

. T. Harry and D. J. Bacon, Acta Mater. 50, 195 (2002); 50, 209 (2002)

. M.E. Fine, J.Z. Liu, M.D. Asta, An unsolved mystery: The composition of bcc Cu alloy precipitates in bcc Fe and steels.// Materials Science and Engineering A 463 p. 271 (2007).

. G.Salge and M.Feller-Knipmeier. J.Appl.Phys. 48, 1833 (1977)

. L. H. Chen, T. S. Chin, and M. Hung, The anomalous phase instability near the Curie temperature of the Fe-Cu system. // J. Appl. Phys., vol. 64, p. 5962, (1988).

. S.R.Goodman, S.S.Brenner and J.R.Low. Metall. Trans. 4, 2371 (1973)

. F.Maury, N.Lorenzelli, C.-H. de Novion and P.Lagarde. Scripta metal. mater. 25, 1839 (1991)

. P.J.Othens, M.L.Jenkins and G.D.W.Smith. Phil. Mag. A70, 1 (1994)

. A.Barby, T.N.Le, N.Lorenzelli, F.Maury and C.-H. de Novion. Ann.Chim. Fr. 16, 333 (1991)

. P.Auger, P.Pareige, M.Akamatsu and D.Blavette. J. Nucl. Mater. 225, 225 (1995)

. H.A.Hardouin Duparc, R.C.Dole, M.L.Jenkins and A.Bardu. Phil. Mag. Lett. 71, 325 (1995)

. A. Deschamps, M. Militzer, and W. J. Poole, ISIJ Int. 41, 196 (2001)

. P.Auger, P.Pareige, M.Akamatsu and D.Blavette. J. Nucl. Mater. 225, 225 (1995)

. H.A.Hardouin Duparc, R.C.Dole, M.L.Jenkins and A.Bardu. Phil. Mag. Lett. 71, 325 (1995)

. D. Isheim, M. S. Gagliano, M. E. Fine, D. N. Seidman, Interfacial segregation at Cu-rich precipitates in a high-strength low-carbon steel studied on a sub-nanometer scale. // Acta Materialia V. 54 p. 841 (2006)

. Хачатурян А.Г. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. М.:Наука, 1974

. Cahn J.W. On spinodal decomposition. //Acta.Metall..Vol.9. p.795 (1961)

. Chen L.Q., Khachaturyan A.G. Formation of virtual ordered states along a phase – decomposition path. // Phys.Rev.B. Vol.44. p.4681 (1991)

. J.-F Gouyet., M.Plapp, W Dieterich., P. Maass. Advances in Physics, V. 52 p.523 (2003)

. V.G. Vaks. Phys. Reports, V. 391, p. 157 (2004)

. F.Soisson, A.Barbu and G.Martin. Monte Carlo simulation of copper precipitation in dilute iron-copper alloys during thermal ageing and under electron irradiation. //Acta mater. Vol.44, N9, pp.3789 (1996)

. J. Z. Liu, A. van de Walle, G. Ghosh, and M. Asta, Structure, energetics, and mechanical stability of Fe-Cu bcc alloys from first-principles calculations. // Phys/ Rev. B 72, p. 1 (2005)

. Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах.  М.: Мир, 1978. 806 с.

. G.Salge and M.Feller-Knipmeier. J. appl. Phys. V. 48, 1833 (1977)

. J. Miettinen. Thermodynamic description of the Cu-Fe-Mn system at Fe-Cu side.// Computer coupling of phase diagram and thermochemistry, v. 27, p. 141 (2003)

. P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. 136, B864 (1964); W. Kohn and L.J. Sham, Phys. Rev. 140, A1133 (1965).

. P. Soven, Phys. Rev. 156, 809 (1967); D.W. Taylor, Phys. Rev. 156, 1017 (1967); S. Kirkpatrick, B. Velicky, and H. Erenreich, Phys. Rev. B 1, 3250 (1970).

. P.E.A. Turchi, G.M. Stocks, W.H. Butler, D.M. Nicholson, and A. Gonis, Phys. Rev. B 37, 5982 (1988); V Drchal, J. Kudrnovsky, L. Udvardi, P. Weinberger, and A. Pasturel, Phys. Rev. B 45, 14 328 (1992); P. P. Singh and A. Gonis, Phys. Rev. B 47, 6744 (1993); B.L. Gyorffy and G.M. Stocks, Electrons in Disordered Metals and at Metallic Surfaces, edited by P. Phariseau, B. L. Gyorffy, and L. Scheire (Plenum, New York, 1978); D.D. Johnson, D.M. Nicholson, F.J. Pinski, B.L. Gyorffy, and G.M. Stocks, Phys. Rev. Lett. 56, 2088 (1986); D.D. Johnson, D.M. Nicholson, F.J. Pinski, B.L. Gyorffy, and G.M. Stocks, Phys. Rev. B 41, 9701 (1990).

. J.P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof , Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).

. H.L. Skriver, N.M. Rosengaard. Phys. Rev. B 43, 12, 9538 (1991).

. A.V. Ruban and H.L. Skriver, Phys. Rev. B 66, 024201 (2002); A.V. Ruban, S.I. Simak, P.A. Korzhavyi, and H.L. Skriver, Phys. Rev. B 66, 024202 (2002).

. F. Ducastelle and F. Gautier, J. Phys. F: Met. Phys. 6, 2039 (1976).

. A.V. Ruban, S. Shallcross, S. I. Simak, H.L. Skriver, Phys. Rev. B 70, 125115 (2004).

. B.L. Gyorffy, A.J. Pindor, J.B. Stauton, G.M. Stocks, H. Winter, J Phys. F 15, 1337 (1985); J.B. Stauton, B.L. Gyorffy, Phys. Rev. Lett. 69, 371 (1992).

# Text boxes

в

а

г

б