УДК 669.112:544.015.4

Синтез метастабильных фаз при пластической деформации сплавов.

И.К.Разумов, iraz@k66.ru

Abstract. Показано, что интенсивная пластическая деформация, реализующаяся посредством внутризеренного скольжения краевых дислокаций, может способствовать распаду равновесных и формированию выделений метастабильных фаз в объеме зерен. Эффект обусловлен локальным изменением термодинамических свойств сплава и ускорением диффузии в области ядра дислокации, в результате чего при скольжении дислокации механическая энергия преобразуется во внутреннюю энергию сплава, и достигнутое неравновесное состояние сплава «замораживается».

ВВЕДЕНИЕ.

Аномальные фазовые превращения, реализующиеся при интенсивной пластической деформации (ИПД) сплавов, привлекают повышенный интерес исследователей [,,,,,,,] в связи с надеждой на получение перспективных материалов этим способом []. Эксперименты свидетельствуют, что в условиях ИПД сплав удаляется от состояния термодинамического равновесия, так что часть подводимой к системе механической энергии преобразуется во внутреннюю энергию сплава [,]. Однако механизмы ответственные за этот процесс остаются дискуссионными [1,,]. Среди нескольких факторов, оказывающих влияние на фазовую устойчивость сплавов при ИПД (прямое механическое перемешивание атомов в полосах деформации, действие потоков неравновесных вакансий, нарушение кристаллического порядка вблизи границ зерен и др.), выделяется внутризеренное скольжение краевых дислокаций, которое должно иметь место при любом способе деформирования. Действительно, согласно современным представлениям, перенос пластической деформации между соседними кристаллитами не прекращается даже при аморфизации сплава и формировании неравновесных границ зерен []. В результате локального изменения термодинамических свойств в дислокационной трубке формируются атмосферы Коттрелла [], протяженные примесные следы за движущимися дислокациями [], происходит локальное растворение выделений при их перерезании дислокациями [,,]. Поскольку скорость диффузии в ядре дислокации на 2–3 порядка выше объемной [], можно предполагать, что достигнутое неравновесное состояние сплава замораживается после смещения дислокации до прихода следующей дислокации, которая провоцирует дальнейшее развитие неравновесного превращения. Реализация в этом процессе метастабильных фаз диаграммы состояния предпочтительнее, чем синтез  принципиально новых фаз, потому что метастабильные состояния соответствуют локальным минимумам свободной энергии смешения, и следовательно являются долгоживущими. В настоящей работе исследуются качественные особенности синтеза метастабильных фаз в условиях ИПД на примере сплава с тенденцией упорядочения B2.

ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ.

Уравнения диффузии для сплава с тенденцией упорядочения B2 были предложены ранее в [] и использовались затем в [] при исследовании роста колоний, причем результаты согласовались с моделированием методом Монте-Карло. Эволюция концентрации компонента А задается уравнением непрерывности

dCAdt=−∇JA                                                                                                                 (1)

Поток компонента определен формулой

JA=−D1−ΨCA(1)CB(1)∇CA+1−ΞCA(1)CB(1)∇ηA+DCA(1)CB(1)R22∇ΞΔηA+ΨΔCA+Λ      (2)

Λ=DCA(1)CB(1)−∇φ2+CA−12∇Ψ+ηA∇Ξ

где D – коэффициент диффузии, Сσ(1,2)– подрешеточные концентрации атомов сорта σ=A,B; Ψи Ξ – энергии смешения и упорядочения отнесенные к тепловой энергии kT , энергию φ для проcтоты примем равной нулю. Локальная средняя концентрация и степень упорядочения определены формулами Cσ=Cσ(1)+Cσ(2)2, ησ=Cσ(1)−Cσ(2)2. Будем полагать, что вклад в поток Λотличен от нуля только в области ядра дислокации в связи с локальным изменением термодинамических свойств. Величина ησ в приближении локально-равновесного упорядочения определяется условием Брэгга-Вильямса CA(2)CB(1)=CA(1)CB(2)exp−2ΞηA+R2ΔηA2. В случае Ξ=0,Λ=0 формула (2) сводится к выражению Кана-Хиларда [], которое позволяет описывать спинодальный распад регулярного твердого раствора: JA=−D1−ΨCACB∇CA+DR2ΨCACB(∇ΔCA)2. Если в рассматриваемом масштабе времен локально-равновесное упорядочение не достигается, необходимо учитывать эволюцию параметра порядка [21]:

dηAdt=DQa2CA(2)CB(1)−ωA(1)ωB(2)ωA(2)ωB(1)CA(1)CB(2)                                                           (3)

где Q–поправочный коэффициент, a–параметр решетки, ωσ(1,2)–диффузионные подвижности атомов в подрешетках.

На Рис.1а,б представлены типичные диаграммы состояния рассматриваемой модели. Затемненная область соответствует метастабильной фазе в случае Ψ>Ξ (Рис.1а) и устойчивой упорядоченной фазе при Ψ<Ξ (Рис.1б). В первом случае при охлаждении сплава ниже купола двухфазной области реализуется распад на равновесные фазы α и β, обогащенные атомами сортов А и В соответственно. При этом распад метастабильной γ-фазы требует активации и развивается по механизму роста колоний либо двойных пластин из областей с нарушенной гомогенностью [22]. Во втором случае диаграмма состояния имеет две двухфазные области α+γ и β+γ, в каждой из которых реализуется спинодальный распад с выделением упорядоченной γ-фазы.

Слагаемое Λ≠0 в (2) способствует удалению сплава от термодинамического равновесия, так что при интенсивной пластической деформации для первого случая может быть предпочтительным превращение α+β→γ, а для второго – распад упорядоченной фазы: γ→α+β. Реализация того или иного сценария зависит от градиентов энергий ∇Ψ,∇Ξ,∇φ в ядре дислокации, т.е. от свойств материала. Для грубого качественного анализа полагаем, что прирост свободной энергии Гиббса не зависит от знака деформации и пренебрегаем различием в изменении энергий Ψ,Ξ и коэффициента диффузии в областях сжатия и расширения дислокационного ядра. Определяем эти параметры в ядре дислокации феноменологически, радиально-симметричными функциями:

D=D01+δDξ,  Ψ=Ψ01+δΨξ, Ξ=Ξ01+δΞξ,  ξ=1+r−r0(t)LδL4−1         (4)

где δD,δΨ,δΞ характеризуют амплитуду, ξ(r) – форму возмущения параметров в ядре дислокации, а положение дислокации определяется радиус-вектором r0(t).

а

б

Рис.1. Диаграммы состояния сплава с метастабильной (а) и равновесной (б) упорядоченной γ–фазой. Кривые равновесия фаз и спинодали обозначены сплошными и штриховыми линиями соответственно; ΨΞ=1.2 (а), 0.8 (б).

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ.

Численное решение уравнений (1)–(4) проводилось стандартным методом Рунге-Кутта на квадратной области размера LxL. Предполагалось, что границы зерна совпадают с границами рассматриваемого квадрата, а потоки атомов через них отсутствуют. Начальное состояние выбирается однородным либо равновесным двухфазным с малыми флуктуациями состава. Дислокация возникает случайно на одной из границ, движется к противоположной границе с постоянной скоростью V и исчезает на ней.  В тот же момент генерируется новая дислокация, так что в образце в любой момент времени присутствует единственная дислокация. На Рис.2–4 различные уровни концентрации компонента А обозначаются градациями серого цвета, а выделения упорядоченной фазы штрихуются. Интегральные степени распада, дисперсности и упорядочения сплава определяются величинами <S>, <F>, η> соответственно:

S>=,   F>=∇CA(r)drL2,   η>=ηA(r)drL2<CA>,  Cσ>=Cσ(r)L2dr    (5)

На Рис.2 представлена кинетика растворения выделения равновесной фазы в сплаве с диаграммой состояния соответствующей Рис.1а при понижении энергии смешения Ψ в ядре дислокации. На начальной стадии матрица обогащается атомами сорта А в результате их увлечения за дислокациями пересекающими выделение. После инкубационного периода  на границе раздела α- и β-фаз появляется зародыш γ-фазы (Рис.2а), которая быстро обволакивает исходное выделение (Рис.2б), после чего объемная доля γ-фазы возрастает до насыщения (Рис.2в). Следует ожидать, что скорость возврата к равновесию при отжиге после воздействия будет зависеть от достигнутой стадии неравновесного превращения α+β→γ, потому что распад метатастабильной γ-фазы возможен только из областей с нарушенной гомогенностью [22].

На Рис.3 представлена кинетика распада равновесной упорядоченной γ-фазы (диаграмма состояния соответствует Рис.1б) при понижении энергии упорядочения Ξ в ядре дислокации. На начальной стадии выделения α- и β-фаз появляются вблизи границ рассматриваемого квадрата (Рис.3а), затем превращение распространяется вглубь зерна (Рис.3б), и при длительном воздействии достигается состояние, в котором выделения неравновесных α- и β-фаз разделены прослойками γ-фазы (Рис.3в). Таким образом, конкуренция внешнего воздействия и стимулов возврата к равновесию приводит к формированию ленточной диссипативной структуры. Если, кроме того, время релаксации параметра порядка η после прохождения дислокации сопоставимо с характерным временем прихода новой дислокации в эту область, распаду сплава предшествует частичное разупорядочение, а после длительного воздействия прослойки γ-фазы отсутствуют (см. Рис.4). Последняя ситуация может реализоваться лишь при низких температурах, когда диффузия в объеме полностью «заморожена». В обоих случаях достигнутое состояние может быть названо условно метастабильным, поскольку α- и β-фазы соответствуют локальным минимумам свободной энергии Гиббса и присутствуют на равновесной фазовой диаграмме (Рис.1б). Однако возврат к равновесному состоянию при отжиге не требует активации.

На Рис.5,6 представлены графики эволюции интегральных характеристик превращения (см. формулы (5)); время приводится в безразмерных единицах τ=D0δDNd(LV), где Nd – число дислокаций прошедших через зерно. Из Рис.5 видно, что кинетика роста выделений метастабильной γ-фазы подобна кинетике Аврами [] и включает такие характерные стадии как инкубационный период, исчерпание мест зарождения (сопровождаемое изменением наклона кривой), линейный рост слоя новой фазы и насыщение. Интересно, что скорость роста практически не зависит от размера остаточного выделения  α-фазы, вплоть до полного его растворения (см. кривая 1). Понижение параметров δD и V  приводит к замедлению превращения и возрастанию флуктуаций (ср. кривые 1,2 и 1’,2’), а стационарный режим достигается при неполном растворении выделения (кривая 2’). Дополнительные расчеты показывают, что существуют критические значения δD, V, ниже которых равновесные фазы остаются устойчивыми. Из Рис.6 видно, что распад равновесной γ-фазы под воздействием дислокаций существенно ускоряется, и достижимо более дисперсное состояние, если время релаксации параметра порядка η велико (ср. кривые 1 и 1’). Разупорядочение в этом случае реализуется в два этапа, что выражается изменением наклона кривой η>(t). Быстрая стадия разупорядочения развивается за времена определяемые скоростью движения дислокаций, а медленная возможна благодаря распаду сплава и контролируется диффузией на расстояния порядка размера выделения. Эволюция степени распада и дисперсности (см. кривые 2,2’ и 3,3’) качественно подобна кинетике спинодального распада [] и включает рост флуктуаций, быструю волновую стадию, коалесценцию выделений (вблизи максимума кривой <F>(t) ) и медленный рост крупных выделений за счет испарения мелких. Дополнительные расчеты показывают, что величина δD должна быть выше критического значения, в противном случае равновесная фаза сохраняет устойчивость.

а

б

в

Рис.2. Растворение равновесных фаз и синтез метастабильной упорядоченной фазы при проходе через зерно 150–(а), 4000–(б), 8000–(в) дислокаций. VLD0δD=100, Ψ=7.2, Ξ=6, δΨ=−0.5, δΞ=0, δD=102, δL=0.05, RL=0.015, a2QL2≈0.

а

б

в

Рис.3. Распад равновесной упорядоченной фазы при проходе через зерно 200–(а), 1000–(б) и 2000–(в) дислокаций. VLD0δD=50, Ψ=5, Ξ=6, δΨ=0, δΞ=−1, δD=103, δL=0.05, RL=0.015; a2QL2≈0.

Рис.4. Распад равновесной упорядоченной фазы при проходе через зерно 25–(а), 100–(б) и 1000–(в) дислокаций. VLD0δD=50, Ψ=5, Ξ=6, δΨ=0, δΞ=−1, δD=103, δL=0.05, RL=0.015; a2QL2=10−4.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

2

4

6

8

1

1’

2

2’

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1’

2

2’

3

3’

Рис.5.                                                                 Рис.6.

Рис.5. Эволюция степени упорядочения со временем. VLD0δD=100 – (1,1’), 30 – (2,2’);  δD= 100 –(1,2), 75 –(1’,2’);Ψ=7.2, Ξ=6,δΨ=−0.5,δΞ=0,δL=0.05,RL=0.015, a2QL2≈0.

Рис.6. Эволюция со временем степени упорядочения <η> (кривые 1,1’), распада <S> (кривые 2,2’) и дисперсности <F> сплава (кривые 3,3’) при быстрой (1–3) и медленной (1’–3’) релаксации параметра порядка η. VLD0δD=50, Ψ=5, Ξ=6, δΨ=0, δΞ=−1, δD=103, δL=0.05, RL=0.015; a2QL2≈ 0 (1–3), 10−4(1’–3’). Кривые <F>(t) отнормированы на максимум.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Показано, что в условиях интенсивной пластической деформации (ИПД) сплав удаляется от состояния термодинамического равновесия вследствие локального изменения термодинамических свойств и ускорения диффузии в области ядер движущихся дислокаций; при этом возможен синтез метастабильных фаз и неравновесных дисперсных структур.

Характер превращения зависит от материала и определяется градиентами энергий межатомных взаимодействий в дислокационном ядре. Экспериментальные оценки для цементита Fe3C [], нитрида железа Fe4N [] и некоторых сплавов замещения, таких как Ni3Al [18,19], показывают, что энергия связи примеси с дислокацией может превышать энергию образования фазы. Теоретические оценки проводятся «ab initio»; например, в [] было показано, что энергия взаимодействия атома As с дислокацией в Si составляет около 1 eV, причем атомы As упорядочиваются в дислокационной трубке.

Неравновесные превращения дислокационной природы были, по-видимому, обнаружены экспериментально [1–4]. В работе [1] исследовалось растворение интерметаллидов Ni3Me (Ti, Al, Si и Zr) в ГЦК матрице Fe-Ni-Me и было показано, что доля растворенных атомов никеля линейно зависит от степени истинной деформации, пропорциональной дислокационному потоку. В [2] ИПД перлитной стали У13 сдвигом под давлением при комнатной температуре привела к растворению цементита Fe3C с образованием метастабильных карбидов ε и χ по схеме:  Fe + Fe3C →  Fe-C ↔  +  +  Fe-C. В [3] обнаружено механоиндуцированное растворение равновесного нитрида Fe4N с образованием метастабильного соединения Fe16N2 по схеме:  Fe + Fe4N →  Fe-N +  Fe-N + Fe16N2 + Fe4N. В [4] наблюдалось динамическое растворение оксидов при ИПД:  Fe2O3 + Me  Fe3-yO4 + Fe1-xO + Fe-O + Me-Fe + Me-Fe-O +  Fe-Ме, где символом  Me обозначена матрица металлов; в результате постдеформационного отжига метастабильные оксиды Fe3-yO4  и Fe1-xO исчезли. Существует также много экспериментальных фактов, которые не получили на сегодняшний день объяснения, либо интерпретируются неоднозначно [5–8]. Так в [5] наблюдался распад равновесных твердых растворов при дроблении порошка сплавов La50Ag50, La38Co62, La34Ni66, Cr50Zr50  и др. в шаровой мельнице. В [6] обнаружен распад соединения Nd2Fe14B на неравновесные фазы обогащенную и обедненную Nd при ИПД материала в наковальне Бриджмена, причем глубина распада возрастала с ростом степени деформации, и было показано, что при отжиге исходное состояние восстанавливается. В [7] наблюдался подобный распад равновесного соединения Fe2B. Было замечено, что сначала интерметаллид разупорядочивается и частично аморфизуется, и лишь затем происходит его расслоение. Такое поведение качественно согласуется с рассмотренным выше случаем, когда релаксация параметра порядка η не успевает происходить за время между проходами дислокаций (Рис.4). Формирование при ИПД твердых растворов в несмешиваемых системах, таких как Cu-Co или Fe-Cu [8], не может быть объяснено действием потоков неравновесных вакансий [12] или зернограничными сегрегациями [13], которые способны лишь изменить морфологию выделений. В этой связи Ю.А.Скаковым были высказаны соображения [10], что при пониженных температурах «запредельные» твердые растворы ведут себя как метастабильные фазы, т.е. их появление термодинамически обусловлено. В качестве примера приводится работа [], в которой метастабильный характер полученного пересыщенного твердого раствора Cu-Ag был экспериментально подтвержден. Это фактически означает, что диаграммы состояния многих сплавов в области низких температур остаются малоизученными, а ИПД может выступать одним из основных способов синтеза метастабильных фаз в сплавах.

Автор признателен заведующему лабораторией прикладного магнетизма ИФМ УрО РАН д.ф.м.н. профессору А.Е.Ермакову и директору ЗАО «Институт Квантового Материаловедения» д.ф.м.н. профессору Ю.Н.Горностыреву за полезные обсуждения.

Литература.

. Сагарадзе В.В., Шабашов В.А., Лапина Т.М. и др. // Физ. Мет. и Металловед. 1994. Т.78. № 6. С.49.

. Shabashov V.A., Korshunov L.G., Mukoseev A.G. et al. // Mater.Sci.Eng. 2003. V.346. P.196.

. Шабашов В.А., Борисов С.В., Заматовский А.Е. и др. // Физ. Мет. и Металловед. 2006. Т.102. № 5. С.582.

. Шабашов В.А., Литвинов А.В., Мукосеев А.Г. и др. // Физ. Мет. и Металловед. 2004. Т.98. № 6. С.38.

. Bakker H., Loeff P.I., Weeber A.W. // Def.Diff.Forum. 1989. V.66. P.1169.

. Гавико В.С., Попов А.Г., Ермоленко А.С. и др. // Физ. Мет. и Металловед. 2001. V. 92. №2. P.58.

. Rodriquez Torres C.E., Sanches F.N., Mendoza Zeilis L.A. // Phys.Rev.B. 1995. V.51. №18. P.12142.

. Sauvage X., Wetscher F., Pareige P. // Acta Mater. 2005. V.53. P.2127.

. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с.

. Скаков Ю.А. // МиТОМ. 2005. №7. C.45.

. Nechaev Yu.S. // Diffusion Fundamentals. 2005. V.2. P.52.

. Ермаков А.Е., Гапонцев В.Д., Кондратьев В.В. и др. // Физ. Мет. и Металловед. 1999. Т.88. № 3. С.5.

. Razumov I.K., Gornostyrev Yu.N. et al. // J.Alloys and Compounds. 2007. V.434. P.535.

. Бобылев С.В., Гуткин М.Ю., Овидько И.А. // ФТТ. 2008. Т.50, Вып.10. С.1813.

. Коттрелл А.Х. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. – М.: Металлургиздат, 1958,– 356 c.

. Еременко В.Г., Никитенко В.И., Якимов Е.Б. // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т.26.Вып.2. С.72.

. Любов Б.Я., Шмаков В.А. // Физ. Мет. и Металловед. 1970. Т.29. С.968

. Gleiter H., Hornbogen E. // Phys. Stat. Sol. 1965. V.A12. P.235

. Gleiter H. // Acta Met. 1968. V.16. P.455.

. Legros M., Dehm G., Arzt E. et al. // Science.21 March 2008. V.319. №.5870. P.1646.

. Разумов И.К. //Инж.-физ. журн. 2008. Т.81. №4. С.789.

. Разумов И.К. // ЖФХ. 2009. Т.83. № 9. в печати.

. Cahn J.W. // Acta.Metall.1961.V.9. P.795.

. Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. М.:Мир, 1978.

. Vaks V.G., Beiden S.V., Dobretsov V.Yu. // Письма в ЖЭТФ. 1995. Т.61. С.65.

. Милинская И.И., Томилин И.А. // Физ. Мет. и Металловед. 1968. Т.26. С.21.

. Dijkstra L.J. // J.Met. 1949. V.185. P.252.

. Maiti A., Kaplan, Mostoller M. et al. // Appl. Phys. Lett., 1997. V.70. № 3. P.336.

. Ma E., Sheng H.W., He J.H. et. al. // Mat. Sci. and Engineering 2000. A 286. P.48.